## Slide 1: 사고저항성 핵연료가 반영된 원전 안전해석을 위한 규제검증코드 개선안 설계 < Design of improvement of regulatory confirmatory code for safety analysis of nuclear power plants with accident tolerant fuel >
Hyunjoon Jeong*, Taewan Kim†
Department of Safety Engineering
Incheon National University, Incheon, South Korea
September. 15~16, 2021

## Slide 2: 목차
  연구배경
  연구목표 및 내용
  국내 개발 ATF의 특징
  ATF 특성 반영을 위한 물리적 모델

## Slide 3: 연구배경
연구 배경
  후쿠시마 원자력발전소 사고이후 원전의 안전성 향상을 위한 많은 연구가 수행
  기존 핵연료의 취약점을 개선한 사고저항성 핵연료 (Accident Tolerant Fuel, ATF) 개발
    사고 시 고온 증기조건에서 Metal-Water Reaction의 산화 발열반응이 작음
    냉각기능 상실 환경에서도 수소의 발생량을 억제
    핵분열 생성물의 외부유출을 최소화
    ATF를 통해 원전의 안전성을 향상시킬 수 있음
  ATF는 2022년 가동원전에 시범연료봉으로 장전 예정, 후속 인허가 심사 예정
    ATF는 기존 핵연료와는 물리적 특성이 다름 (Pellet, Cladding의 구성이 다름)
     따라서 이를 평가하기 위한 규제검증 평가체계의 개발이 요구
     특히, ATF의 물리적 특성을 반영할 수 있도록 규제검증용 코드의 개선이 요구
     사고 시 ATF가 장전된 노심의 안전성을 합리적으로 평가

## Slide 4: 연구목표 및 내용
연구개발 목표
  사고저항성 핵연료 반영을 위한 열수력 규제검증코드 개선안 설계
연구개발 내용
  기존 핵연료 대비 ATF의 특성 파악
  ATF 특성 반영을 위한 물리적 모델 도출
  도출된 모델의 개선안 설계
   본 논문에서는 물리적 모델 도출까지의 내용을 소개

## Slide 5: 국내 개발 ATF의 특징
국내 사고저항성 핵연료 유력 후보

## Slide 6: 국내 개발 ATF의 특징
기본 구성
  첨가제 함유 성능향상 소결체
양용식, 안전해석심포지엄 (2021)

## Slide 7: 국내 개발 ATF의 특징
기본 구성
  피복관
    HANA-6 피복관 기준
    외부에 CrAl 또는 Cr 코팅 (~ 20 um)
     사고 시 Zr과 증기의 직접 접촉 최소화
    정상조건 시, 산화저항성 향상 + 기계 물성은 유사

## Slide 8: ATF 특성 반영을 위한 물리적 모델
소결체 모델
  LAS 소결체
    불순물 수준 이하의 첨가제 함유로 인하여 물성 등의 변화는 미미할 것으로 예상됨
    기존 핵연료 모델의 사용이 가능할 것으로 판단

## Slide 9: ATF 특성 반영을 위한 물리적 모델
소결체 모델
  Mo Plate 함유 소결체
    열물성 관련 모델의 개선이 필요
    주요 고려 인자
      열전도도, Mo plate 용융 온도, 소결체 밀도 및 비열, Mo 함유에 따른 노심 반응도 변화
장훈, 안전해석심포지엄 (2020)

## Slide 10: ATF 특성 반영을 위한 물리적 모델
피복관 모델
  균질 모델
    코팅층의 두께가 매우 얇아 균질 모델을 적용할 수 있음
    유효 물성 개념 도입
    기계적 거동 해석에 적용

## Slide 11: ATF 특성 반영을 위한 물리적 모델
피복관 모델
  비균질 모델
    일부 물성의 경우, 정확한 특성 반영을 위하여 비균질 모델로 구성할 필요가 있음
      용융온도, 고온산화, 부식, 방사율 등
      균질모델과의 일관성 확보 필요
    다층구조 모델(안)
 | 열해석 | 기계해석(다층) | 기계해석(단층)
Inner ZrO2 layer | O | △ | X
Zr alloy layer | O | O | O
Cr/CrAl coating layer | O | O | 
Cr oxide layer | O | X | X
Crud layer | O | X | X

## Slide 12: ATF 특성 반영을 위한 물리적 모델
규제검증코드 모델
  핵연료 관련 모델
    고온 산화 모델 : Cr 층의 산화 특성 반영
    노심 동특성 인자 : Mo Plate 첨가에 따른 소결체 반응도 변화 반영
    Dynamic Gap Conductance 모델 : 기계 거동 모델 반영
    Rupture Criteria 및 물성 모델 : 기존 모델 대체
  열수력 모델
    핵연료의 기계적 거동에 따른 외경 변화 반영
    ATF 모델에 수반되는 신규 불확실도 인자 반영
      최적 안전해석 방법론과의 연계
      변수 Dialing을 통한 입력 수준에서의 반영 필요

## Slide 13: Q & A
  Thank you for attention